1.1 ВСТУП

Гіпс є одним з найстаріших будівельних матеріалів. В природних умовах він зустрічається, як кристалічна сірчанокисла сіль кальцію з двома молекулами води. Після соотвественной обробки: крошение, меление і випалювання, гіпс стає терпким матеріалом. Після контакту з соотвествуюшим кількістю води, необхідним для зв'язуючих процесів, гіпс повертається в свою\ первинну форму. Після висихання гіпс робиться стійкий на стиснення і є відносно легкий. Гірше виглядають його харакеристики на розтягання. Всі його механічні якості ухудашаются при намоканні. Його гидроскопичность в деяких випадках може бути позитивним, а в деяких - негативною властивістю. Наприклад, у випадках, коли гіпс застосовується в цілях підтримки постійного уровния вогкості, його властивості робляться неоценимы, а у випадках, коли гіпс повинен нести великі навантаження, його гидроскопичность є негативною характеристикою. Вже давно люди навчилися використовувати   здатність   гіпсу,   регулювати

відносну вогкість повітря. Ця здатність є слідством унікальних якостей гіпсу: він швидко приймає в себе вологу і швидко, в порівнянні з іншими матеріалами, висихає, віддаючи вологу в оточуючий повітря. Завдяки цьому, помщения, побудовані при використовуванні гіпсу мають характеристичний мікроклімат, в якому людина чудово себе відчуває. Хоча сучасна хімія здатна, змінюючи структуру матеріалу, зменшити поголощаемость їм води, проте продукт при цьому робиться значно дорожче.

Іншою межею гіпсу, пов'язаною з наявністю в його структурі двох молекул води, є те, що гіпсовий елемент при безпосередньому контакті з вогнем з одного боку, може тривалий час утримувати температуру окло 120°С з против-положной сторони. Тривалість цього ефекту залежить товщина гіпсового шару і інтенсивності пожежі. Ця властивість гіпсу робить його одним з  найдешевших  вогнестійких  матеріалів.

1.2 ХАРАКТЕРІСТКА

ГИПСОКАРТОННОЙ ПЛИТИ

Гипсокартонная плита, яку ми хочемо представити - це продукт, винайдений на початку XX в. в Сполучених Штатах. Плита складається з гіпсового шару, міцно сполученого з листами картону. Спеціальний картон грає тут роль несучого елемента, що приймає на себе розтягуючі напражения, що виникають при деформації плити. В той же час цей картон не повинен заважати прониканню вологи в пористі структури гіпсу.

Це   можливо   завдяки   спеціальному устрою волокон целюлозы. Бальшинство волокон під час виготовлення   картону   укладається   паралельно довгій стороні листа. Це впливає на значну різницю реакції картону (а як наслідок - і плити) на механическоие дії залежно від їх напряму. Так, відношення між -

отпорностью на згин при двох взаємно перпендикулярних напрямах - як 1:3. Це значить, що плита, що згинається перпендикулярно до її довжини, в три рази слабіше, ніж плита, що згинається уздовж довжини. Картон міцно прикеен до шару гіпсу не тільки з двох сторін плити, але і закриває її довгі ребра. Коротше кажучи, картон, що покриває лицьову сторону плити загинається на її ребра і заходить на зворотну сторону (біля 3mm). До смуг, що утворилися, клеїться ще один лист картону, що закриває зворотну сторону плити. Картон із зворотної сторони має ширину на декілька мили-метров меншу, ніж ширина плити. В центрі зворотної сторони плити поміщений напис з логотипом фірми, що виготовила плиту, її тип, товщина і точна дата випуску.

- 1  -

Більшість плит, виготовлених в Польщі, мають фаски на довгій стороні (з лицьової сторони) - KS. Ці фаски дозволяють зашпакльовувати шви на змонтованих плитах, так, що після фарбування або приклеювання шпалер одержуємо абсолютно рівну поверхню.

Всі плити продукції фірми „NIDA GIPS" мають однаковую ширину - 1200mm. Плити виготовляються різної товщини: 9,5; 12,5;

Подовжні кромки гипсокартонных плит

K.S - сплюснуті

КР - прямі

HRAK - закруглені і сплюснуті

15,0 mm. Найпопулярнішою товщиною є 12,5mm. Плити можуть бути раз-ной довжини, проте, не коротше, ніж 2,0т. Торгові стандарти довжини це - 2,0; 2,5; 2,6; 3,0т.

Окрім цього фірма „NIDA GIPS" виготовляє плити завтовшки 6,5mm, призначені для споруди зігнутих фрагментів стін і арочних стель.

В постійній продукції находятця наступні типи плит:

GKB - плита звичайна, застосовується в приміщеннях з відносною вогкістю повітря не більше 70% (світлий картон з голубим написом)

GKBI - плита з підвищеною водостойкостью, яку можна застосовувати в приміщеннях з періодично підвищеною вогкістю повітря ( період підвищеної вогкості - не більше 12 годин в перебігу доби. Ця плита має менше поглинання вологи завдяки добавці до гіпсової маси силікону ( зелений картон з голубим написом)

GKF - плита вогнестійка, призначена для будівництва вогнестійких стін. До гіпсової маси додані стекалянные волокна. Максимальна вогкість повітря - 70% (світлий картон з червоним написом)

GKFI - водо- і вогнестійка плита, що сполучає властивості плит GKF і GKBI ( зелений картон з червоною напис)

таблиця 1

| Рід і товщина | Варіант кромки | Маса lm2 | Ширина | Довжина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| символ | [mm] | KSKP | КР | HRAK | [kg] | [mm] | [mm] |
| GKB | 9,5 | * | * |  | ок. 8,5 |  |  |
|  | 12,5 | * | * | * | ок. 11,5 | 1200 (1250) | 2000 2400 2500 |
|  | 15,0 | * | * | * | ок. 14,5х |  |  |
| GKF | 12,5 | * | * | * | ок. 11,5 |  | 2600 3000 |
|  | 15,0 | * | * | * | ок. 14,5 |  |  |
| GKBI GKFI | 12,5 | * | * |  | ок. 11,5 | 1200(1250) | 2000 2500 |
|  | .5,0 | * | * | * | ок. 14,5 |  |  |

Гипсокартоннмс плити виконують польські галузеві норми - BN 86/67 43 2 і німецькі будівельні норми DIN 18180.

1.3 ТРАНСПОРТУВАННЯ І СКЛАДУВАННЯ

Перевезення плит потрібно здійснювати закритим автотранспортом ( під натягнутим тентом, а не під брезентом, накинутим на плити).

Плити складують і перевозять в блоках по 40 шт. (або 50 шт. для плит завдовжки 2т), укладених на спеціальних піддонах, на такому расстоянии.чтобы плити не прогиналися під власною тяжкістю.

Кожна  підставка  прикріплена  до  блоку плит    сталевою    стрічкою,    що охоплює цілий блок. Перша і остання плити в блоці  грають  роль упаковки  і тому часто бувають гіршої якості. Плити   необхідно   берегти   в   закритих складах (обігрів не обов'язково), на рівних і міцних підлогах. Допустимо складування до п'яти блоків один на одному. Так само на будівництві плити потрібно берегти в закритих приміщеннях. В період низьких температур вони повинні бути внесений в приміщення, в яких вмонтовуватимуться.

Розвантаження з автомобіля проводиться звичайно, уручну. При цьому необхідно знімати по дві плити, склеєні  між

собою фабричний паперовою стрічкою на коротких сторонах. Вага комплекту з двох плит ( залежно від їх довжини) - біля 60kg. Тому переносити їх слід удвох, утримуючи площину плит вертикально, а довгу сторону - у напрямі руху. Перенесення плит можна значно полегшити, використовуючи спеціальні носилки, що допомагають схопити і утримувати без праці громіздкі плити.

1.2

Носилки здатні надійно утримувати як комплект з двох плит, так і одну плиту. Внесені в приміщення і приготовані для монтажу плити потрібно берегти в блоках так, як при складуванні. Неприпустимо навіть недовге зберігання плит, притулених до стіни (висока вірогідність їх псування).

1.4 ПРИГОТУВАННЯ ПЛИТ ДО МОНТАЖУ

Різання плит по прямій лінії здійснюється так: необхідно надрізати плиту з лицьової сторони монтерським ножем або популярним шпалерним   ножем із   змінними

лезами. Надріз потрібно провести по металевій лінійці (див. мал. 1.3) Після цього плити перемістити так. щоб край монтажного    столу    (або    блоку    плит)

- 3 -

знаходився точно під лінією надрізу. Енергійно натискуючи на вільну частину плити, одночасно притримуючи частину, що лежить на столі, проводимо розламування гіпсової серцевини уздовж надрізу див. мал. 1.4).

Тепер необхідно тільки прорізати картон із зворотної сторони плити. Це виконується тим же ножем, згинаючи частини плити, що розділяються, під кутом ок. 90°, прорізаємо картон кута, що з внутрішньої сторони утворився (див. рис 1.5)

Якщо виникне необхідність різання двох сусідніх сторін, то потрібно спочатку обрізувати одну із сторін пилою -ножовкой (з розлученням, майже як до дерева), а потім •топот  - ножем (див. пис.1 би).

Буває, що при різанні плити гіпсова серцевина обломлюється не рівно. У такому разі, краї плити потрібно обробити спеціальній те'ркой (див. мал. 1.7).

1.5

1.8

- 4 -

Отверствія в плитах можна робити за допомогою серповидой пили або спеціального

пристосування, закріплюваного  в електродрилі (див. мал. 1.8).

1.5 ПРОФІЛІ ДЛЯ   МОНТАЖУ СТІН І СТЕЛЬ

Гипськартонниє плити не є    несушим матеріалом і мають тільки облицювальну функцію. Тому при будівництві стін   і підвісних стель   необхідно виготовити   відповідну    несучу конструкцію.

Види профілів

Такі конструкції звичайно роблять із сталевих профілів (товщ. 0,6mm). рідше - з дерева ( матеріал повинен бути сухим і високої якості).

а/ Для внутрішніх стін

профіль „U"

б/ стельові профілі - профіль стельовий „CD"

профіль „З" - стовпчик

Технічні дані профілів дла стен-пе-регородок і для підвісних стель, що випускаються фірмою Nida Gips, знаходяться на кінці цієї брошуры (таблица2, стор. 37).

- сполучний профіль „UD"

- b -

1.6 КРІПЛЕННЯ Г ДО ПЛИТ

ДО НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Кріплення плит до профілів здійснюється за допомогою спеціальних шурупів з конусною головкою.

Шурупи для кріплення плит до дерева мають так само конусні капелюшки. Така їх форма дає можливість вирівнювання кріплення з рівнем плити без псування картонного шару. Застосування цих шурупів не вимагає попереднього свердлення. Довжина шурупів, вживаних для кріплення плит до дерев'яної арматури, повинна бути підібраний так. щоб вони входили в дерево мінімум на 20mm. Залежно від товщини профілів, рекомендуємо два типи шурупів. В сталь, товщиною до 0,75mm можна укручувати шурупи з гострим кінцем (див. мал. 1.9) а для більшої товщини сталі (до 2,5mm) необхідно застосовувати шурупи з свердлом на кінці (див. мал. 1.10). Їх довжина повинна бути підібраний відповідно до кількості шарів і товщини плит.

наприклад, для плити, завтовшки 12,5mm застосовуємо шурупи завдовжки 25mm. Укручування проводиться з допомогою спеціально для цієї мети сконструйованої электро-отвертки, що має регулятор глибини укручування і без регулювання оборотів (див. мал. 1.11 ). Всі шурупи необхідно укручувати строго перепендикулярно до площини плити так, щоб уникнути перекосу капелюшка шурупа (див. рис." 1.12). Це дає можливість ідеально рівно зашпакльовувати головку шурупа- ввертыша.

Відстані між шурупами повинні бути такий:

- на краю плити - кожні 20-25ст

- на середині плити - ± ЗОст Додаткову інформацію, що стосується плит Ви знайдете в розділах „Монтаж плит на внутрішній стіні" „Кріплення плит до підвісної арматури".

2.ВНУТРЕННИЕ СТІНИ З ГИПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

2.1 МОНТАЖ НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Серед різнорідних способів застосування гипсокартонных плит найважливішу роль грає облицьовування ажурних стінних конструкцій.

Конструкції для несучих стін повинні не тільки служити для утримання плит, але також вони несуть навантаження верхніх поверхів і крышиг—Поэтому виникає необхідність ретельного індивідуального вибору соотвествуюших елементів в соотвес-твии з рассчетами їх перетинів. У разі внутрішніх стін-перегородок арматура несе тільки навантаження прикріплених плит. Для цих стін застосовуємо модульні конструктивні рішення, що не вимагають спеціальних рассчетов.

В цьому нашому виданні ми займемося проблемами будівництва внутрішніх стін-перегородок, у всій різноманітності їх модульних рішень.

Арматури для таких стін можно'сделать з дерева або, як сказаний вище, з тонкостінних сталевих профілів. Головним, і мабуть, єдиним аргументом на користь дерева є його низька, порівняно із сталлю, ціна. Одночасно необхідно пам'ятати, що матеріал на вертикальні опори і допоміжні елементи повинен бути без сучків, з хвойних порід дерева, його вогкість не може перевищувати 12%, крім того, він повинен бути оброблений про-тивгрибковым препаратом. Невиконання цих суворих вимог обов'язково приведе до деформації арматури, а як наслідок, і готової стіни. Ще одним мінусом

застосування дерева є висока трудомісткість. Витрати робочого часу при виготовленні дерев'яних конструкцій, приблизно в два рази більше, ніж сталевих. В слідстві багаторічної світової практики будівництва           внутрішніх           стен-

перегородок            виробився      єдиний

стандарт,       описываю-щий       комплекти елементів сталевої ар-матуры. Три типи профілів „U" і три соответствуших ним типу профілів „З". Їх склад залежить від висоти помеще-ний, в яких будуються стіни (див. таб. 2иЗ   в кінці нашої брошуры ). В цій таблиці зустрічається термін „категорія   приміщення",   який   залежить   від характеру його подальшого використовування і     потенцияльно     можливих     горизонтальних   навантажень   на   стіни.  Власне кажучи, навантаження, точковий поміщена на висоті 1200mm від підлоги, дозволяє вибрати воз-можную висоту стіни. Приміщення розділяємо на дві категорії, залежно від величини навантаження: 1. 50кд/тпогонный -   для внутрішніх   стін-перегородок  в житлових приміщеннях, а так само  офісах,   холах,   кабінетах..., р. е. публічних   місцях,  що виключають   масове сколение людей, 2.100kg/m погонний - для стін-перегородок в місцях масового скупчення людей таких,  як виставкові,  торгові,  спортивні зали, шкільні коридори, аудиторії і т.д.

У разі застосування дерев'яної арматури, всі параметри вказані в таб. 4.

таблиця 4

| Розмір стовпчика [mm] | К-ть шарів плит р. однієї сторони | Максималная висота стіни через кожні 600mm при горизонтальнойнагрузке [mm] |
| --- | --- | --- |
| .,h" | „b" |  | 50kg/m nor. | 100kg/m nor. |
| 63 | 50 | 1 | 2600 | - |
|  |  | 2 | 3000 | - |
| 75 |  | 1 | 3000 | - |
|  |  | 2 | 3500 | 3000 |
| 100 |  | 1 | 3500 | - |
|  |  | 2 | 4000 | 3500 |

- 7 -

Вирішальне значення для форми арматури має г-к плита, що є її покриттям. Ця плита нав'язує форму конструкції арматури, незалежно від матеріалу виконання цієї конструкції. Арматура складається з елементів двох типів: один - горизонтальні прикріплені до підлоги і стелі (профілі „U" для металевої арматури), другий - вертикальні (стовпчики) елементи (профілі „З" для металевої арматури). Роботи по будівництву стіни ми починаємо з розмітки її майбутнього місцезнаходження. Цю роботу можна значно спростити, застосовуючи будівельний лазер. Використовуючи його, ми можемо позначити горизонталі (див. мал. 2.1) що дуже полегшує планування підвісних потолков, але так само прямі кути на горизонтальній поверхні. Перш за все, він нам допоможе в розмітці вертикальних поверхонь (див. мал. 2.2 ).

вже достатньо велика. Лазер дає вазмож-ность перенести пряму з підлоги на стелю з допуском 0,3mm на кожний метр висоти приміщення. Крапки, позначені з помо-щью лазера сполучають за допомогою розмічального шнура трасування (див. рис 2.3 ).

Проводячи розмітку, необхідно пам'ятати, що лінія, що позначає майбутню стіну, не може бути її краєм або віссю, вона лише намічає місце монтажу профілю „U" (або _соризонталаных элелментов у разі дерев'яної конструкції). Щоб не помилитися, з якої сторони лінії необхідно кріпити горизонтальні елементи, потрібно помітити (наприклад, хрестиком) відповідну сторону по всій розмітці.

Для забезпечення звукоізоляції стіни пропонуємо підкласти под' всі профілі, дотичні із стелями і стінами, прокладки із спеціальної полиуретановои стрічки (див. мал.. 2.4 ).

Хоча, традиційні способи розмітки виправдовують себе на горизонтальних підлогах, погрішність на стінах і стелях

- 8 -

Монтаж арматури завжди починаємо з кріплення горизонтальних елементів до підлоги і стелі. Відстань між кріпленням не може бути більше, ніж 800mm, як для металевих, так і для дерев'яної конструкції (див. мал. 2.5; 2.6).

Якщо арматуру виготовляємо з дерева, то елементи, прикрепленые до підлоги і стелі робимо з брусів завтовшки 32mm і мають стандартну ширину 63, 75, 100mm (можливо застосування брусів инной ширини зверху 63mm, проте в цьому випадку неможливе застосування стандартних одвірків). Ці бруси кріпимо до підлоги спеціальними шурупами з пробками розпорів. Пробки забиваємо в заздалегідь просвердлені в підлозі отвори ф 6 або 8mm. Свердлити в бетоні потрібно через елемент, що сполучається (брус, профіль) (див. мал. 2.7).

Необхідно просвердлити перед цією операцією отверствия в брусках (відстані не певышают 800mm).

Довжину пробки підібрати так, щоб кріплення, пройшовши через брус, могло утриматися за допомогою розлучного елемента в твердому бетоні.

Пропонуємо широкий вибір пробок - від ф 6mm і дл. 40mm до ф 8mm і дл. 140mm. Різні види пробок призначені для різних типів основи, так для пористого бетону і цеглини, як більш крихких матеріалів, розлучна частина пробки повинна бути длинее ( див. каталог „AKCESPRIA NIDA GIPS"). При сталевих конструкціях чаші всього використовуються пробки ф 6mm і дл. 40mm. проте, якщо більш твердий шар бетону знаходиться глибше під підлогою, необхідно узяти більш довгі пробки. В конструкціях, соединяющхся непосредстбенно з цегляними або бетонними стінами так само рекомендуємо застосовувати довгі пробки.

Якщо Ви прикріпили крайні елементи арматури з профілів „U", то можете вважати, що 80% цієї роботи вже виконано, проте у разі дерев'яної конструкції Вас чекає ще трудомістке вирівнювання і підгонка кожного елемента. Столярні роботи в будівництві, в порівнянні з кладкою і штукатуркою, вимагають значно більшої точності. Відстань між стовпчиками не може перевищувати 600mm (для плит 12,5mm ). А їх установка повинна бути проведений на стільки точно, щоб стики плит потрапляли на них тановой стрічки.

Стовпчик в дерев'яній конструкцйии дожен тісно сивіти між верхном і нижнім горизонтальним елементом. З цього виходить, що кожний стовпчик повинен бути підігнаний оддельно так, як горизонтальні елементи ніколи не бувають ідеально паралель-ны. Стик стовпчика з брусом повинен нести горизонтальні навантаження.

- 9 -

Кріплення стовпчиків здійснюється за допомогою цвяхів, забиваних в стовпчик під кутом і вцходящих в брус, минимум-по два цвяхи з кожної сторони стовпчика.

Слідством такого кріплення, часто є горизонтальний зсув стовпчиків, змінююча відстань між ними. Досконалішої і найпростішої опера цией (за наявності електровикрутки) є соеди-нение елементів шурупами, наприклад 4,2x70mm При укручуванні шурупів перекіс стовпчиків виключений. Дуже важливо дотримати вертикальну і відстань між стовпчиками, це дозволить провильно здійснити кріплення плит. Стики між плитами повинні доводитися на лінії вертикальної осі стовпчиків. Значно полегшує роботи застосування комбінованої конструкції, а саме - сталеві профілі „U" як горизонтальні елементи і дерев'яні бруски 50x74mm або 50х 99mm. як вертикальні стовпчики. Кріплення сталевих профілів „U" до підлоги не вимагає застосування так довгих пробок.

Проте, якщо ми застосуємо профілі „З", то значно скоротимо час робіт, оскільки при и\ обрізанні не ретельне дотримання лінійних розмірів не обов'язково.

Пріпуськ в довжину може бути +0,0; -30,0mm, а операція кріплення стовпчиків до профілю „U одпадает". В сталевих конструкціях обрізка стовпчиків проводиться з. допомогою ножиць до жерсті (див. мал. 2.9) або гильетины з важелем.

Стовпчики встановлюємо в профілі „U" і не регулюємо їх местонаходения.  Профілі „З" переміщаємо в соотвествыющее місце після прилкения плити.

2.10 Увага

Витрата матеріалів, необхідних для споруди внутрішніх стін -перегородок з гипсокартонных плит, розрахований в таблицях 5 і 6 на стор. 39 і 40.

-  10 -

J(ВЕРНЫЕ І ВІКОННІ ОТВОРИ

Рідко можна зіткнутися з випадком виготовлення внутрішньої стіни без вікон і дверей. Частіше трапляється, що в малому приміщенні будуються стіни з великою кількістю вікон і дверей, що знаходяться в безпосередній близькості на сусідніх стінах. При виготовленні стін з гипсокартонных плит монтаж дверних і віконних рам здійснюється на етапі виготовлення арматури. Рами можуть бути як дерев'яний, так і металевий. Єдиною умовою буде відповідність ширини рами і товщини стіни. Загальна товщина стіни з металевою арматурою буде соответсвенно 75; 10; 125; 150mm.

Сталеві рами крім того повинні мати спеціальні кронштейни, що дають можливість з'єднати раму з найближчими стовпчиками металевої конструкції. Варто помітити, що стіни, виготовлені традиційними, способами відрізняються від

гипсокартонных стін висотою. Це зв'язано з тим, що наші конструкції треба будувати після закінчення головних штукатурних робіт. Тому, дверні рами, вживані у нас. чим звичайні. У дистрибьютеров фірми NIDA GIPS доступні спеціальні рами, пристосовані для кріплення до арматури гипсокартонных стін. Це естетичні рами нового покоління з ущільнювачем. Вони призначені для дверей шириною 60;70;80 і 90cm. Вмонтовувані двері не повинні бути дуже важкий, немає значення. Наприклад, ставити посилені двері, так, як саму стіну можна пробити звичайним молотком. Проте, з успіхом можна застосовувати легкі вогнестійкі двері. В місцях монтажу рам і косяків збивається ритм встановлених стовпчиків, тому виникає необхідність поставити додатковий стовпчик 'см мал. 2.11).

100 mm

1. Дверна рама

2. Статевий профіль „U"

3. Профіль „U" закріплений до стелі

4. Профіль „З" (стовпчик)

Дверна рама повинна бути приклеплена до двох профілів „З" (стовпчикам). Ці два стовпчики повинні бути зафіксовано особливо міцно. Їх потрібно з'єднати з горизонтальним профілем „U точковим" зажиманем або за допомогою заклепки, що самозатискається (див. мал. 2.12). Додатково до цього профіль „U необ-"

2.11

5. Місце кріплення профілю „З"

6. Опора, виготовлена з профілю „З" 7.Заклепка

ходимо прикріпити до підлоги безпосередньо в місці стику з придверным стовпчиком. Потрібно звернути особливу увагу на якість цього кріплення . Якщо Ви не упевнені в цій якості, необхідно видалити стару пробку і, розсвердливши і поглибивши отвір, поставити на це місце велику пробку.

2.12

Конструктивні проблеми, пов'язані з кріпленням дверної рами до стовпчиків арматури розв'язуються декількома способами, залежно від виробника, хоча загальною межею металевих рам яавляется то. що всі вони кріпляться мінімум в трьох місцях з кожної сторони, а дерев'яні рами кріпляться до стовпчиків за допомогою шурупів ф 4-5mm через кожні 40cm. Рами, пропоновані фірмою NIDA GIPS мають спеціальні кріпильні кронштейни, по три з кожної сторони. Їх необхідно з'єднати з профілями „З" за допомогою шуру-

пов-ввертышей ф 3,5x95mm, по два шурупи в кожному кронштейні. Над дверною рамою необхідно прикріпити профіль „U", сполучаючи їм протилежні стовпчики (див. мал. 2.11). Це дає можливість замонтировать короткий фрагмент профілю „З", що дозволить зберегти регулярність розташування стовпчиків. У випадку, якщо маса дверей буде велика (25kg) або приміщення відносно високо (вище, ніж 2,6т), стовпчики при рамах необхідно усилити таким чином:

- з'єднати  два   профілі „З", одержуючи закритий   профіль

-вложить всередину   закритого профілю   дерев'яний   брус

- прикріпити  раму   до    спеціальних   профілів „UA" (див. каталог „ Materiaty роdsta-wowe NIDA GIPS") (див. мал. 2.13).

І ще одне важливе зауваження, що стосується плит на стінах з дверними отворами. При використовуванні дверей зростає навантаження на конструкцію стіни. Тому шов між плитами ніколи не повинен співпадати з лінією однієї із сторін одвірка.

2.13

1. Дверна рама (косяк) 2.1 Іоловой профіль „U"

3. Профіль „U" закріплений до стелі

4. Профіль „З" (стовпчик)

5. Місце кріплення профілю „З"

2.3 ВОДОПРОВІД, ДО АНАЛІЗ А ЦИЯ, ЕЛЕКТРОПРОВОДКА

6. Профіль „UA - косяковый"

7. Кут для профілю „UA"

8. Опора, виготовлена з профілю „З" 9.Крепление косяка до посилення

В однопрофільних стінах можна безпосередньо вмонтовувати тільки електро проводку і канали вентиляції.  Труби -

водопроводу і канализции повинні знаходитися за спеціальними санітарними стінами.   Дроти    при   монтажі   можна

- 12 -

укласти в трубках або, якщо дріт має подвійну ізоляцію, без трубок. Проте весь ланцюг повинен бути приєднаний до запобіжника не більше 16А. Для полегшення укладання дротів в серцевині профілів „З", фабричний зроблені насічки у формі букви Н. Эти отвору знаходяться на висоті 2,2т над підлогою, тому горизонтальні ділянки проводки не перетинаються з дверними отворами. Вимикачі і розетки кріпляться в спеціальних стаканах для електропроводки. Окремо розкажемо про стіни, вживані у ванних кімнатах ( см мал. 2.14). Усередині них можна пустити каналізаційну трубу ф 110mm. Також стіни прийнято називати санітарними. Для їх виготовлення використовуються профілі шириною 50mm. Це як би дві паралелные стіни, покриті плитами тільки із зовнішньою. Товщина такої стіни звичайно не буває менше ніж

200mm. Це створює вільний простір шириною 125mm. На висоті приблизно 1,3т знаходяться сполучні смуги, (зроблені з ги-псокартонной плити) прикрюченные до двох сусідніх профілів. Побудована таким чином стіна дуже міцна. Це дає ваз-можность замонтировать на ній опори для подвезки всієї сантехніки. Підвішане оснащення полегшує прибирання ванних кімнат і туалетів, а завдяки захованим в стіні трубам і бачку ці приміщення виглядають більш естетично. На етапі монтажу арматури потрібно закріпити кронштейни, підтримуючі раковини, биде і унітаз. Тонкостінні профілі (абсолютно не в змозі утримати тяжкість традыцион-ных труб. Тому усередині такої стіни повинні проходити пластикові або мідні труби.

2.14

2.4 МОНТАЖ ПЛИТ НА ВНУТРІШНІЙ СТІНІ

Спершу підкреслимо ще раз, що роботи з гипсокартонными плитами осы-ществляются після закончения всіх „вологих робіт" і монтажу столярні. Необхідно при цьому пам'ятати, що температура в приміщеннях не може бути нижчою

чим 10°С. Якщо будівництво ведеться взимку, то в приміщеннях повинне вже функціонувати отопение. Ця температура повинна підтримуватися постійно, а не тільки в робочий час. Пригадаємо так само, що складування плит потрібно проводити в закритих приміщеннях.

- 13 -

Монтуруя плити, їх встановлюють звичайно в довжину, вертикально, од підлоги до стелі. У високих приміщеннях (вище Зш) і в приміщеннях, розміри яких не позваляют внести цілої плити, виникає необхідність горизонтальної Стиковки плит (безпосередньо на стіні! Треба підкреслити що не можна ці стики робити на одній лінії. Сусідні горизонтальні стики повинні бути зміщений щодо себе мінімум на 50cm. При цьому нижній фрагмент, дотичний з підлогою не повинен бути коротшим, ніж 0,5т. Не буде помилкою горизонтальне кріплення плит (тобто довжина плити паралельно полу, проте це має сенс тільки в приміщеннях, висота яких кратна ширині плити (х1200mm). Цей спосіб достатньо популярний в сучасному американському і канадському будівництві.

Перед закріпленням плити необхідно ретельно підігнати її форму до місця. Починаємо монтаж од кута помщения. Вертикальні профілі „З" не приклеплены твйр ю до профілів горизонтальних. Ми маємо нагоду, пересуваючи їх. вирівняти на горці плит так. щоб край плити займав половину полички профілі.

2.15

Важливо незабыть щоб провернути вертикальний профіль так. щоб плита була спочатку прикріплена до половини полички ближче до серцевини (див. рис 2.15 ). Це усилює профіль на стільки, що він не зігнеться при монтажі наступної плити на ділянці полички профілю, оддаленном від

його серцевини. При невиконанні цього можуть  виникнути  труднощі  з  прикручи-ванием шурупов-ввертишей. Відстані між шурупами (ещче раз пригадаємо) повинні бути (див. мал.. 2.16):

- на краю плити - кожні 20-25ст

- на середині плити - ± ЗОст

2.16

Плити прикріплювані з „зворотної сторони" стіни повинні кріпитися із зсувом (щодо плит „лицьової сторони"), наприклад для плит завтовшки 12,5mm зсув буде рівний 60cm.

Прикріплюючи плити до арматури потрібно пам'ятати, що вони не можуть спиратися непо-сре до твенно на підлозі. Проте, якщо потовк вже одделан. плити повинні щільно прилягати до нього. Відстань між кромкою плити і підлогою повинна бути біля 10mm. Для підняття плит під час монтажу можна використовувати спеціальний ручний домкрат, який одночасно дає можливість добре притиснути плиту до арматури (см мал. 2.17).

2.17

-  14 -

2.5 КРИВОЛІНІЙНІ СТІНИ

Простота виготовлення гипсокартонных стін дає можливості для сміливих, майже необмежених архітектурних вирішень. Окрім прямих стін можна пожвавити інтер'єр простими і складними циркульными лініями (див. мал. 2.18). Для криволінійних стін беремо плити, завтовшки 9,5mm і 12,5mm. Часто застосовується плита, завтовшки 6,5mm, спеціально що виготовляється для цієї мети. Її габарити - -2,5т х 0,9т. При менших вигинах є можливість изо-гнуть на арматурі суху плиту. Проте, при цьому потрібно преодалеть пружинисті властивості плити. Зарнєє змочена плита (від 1 до 2 годин перед кріпленням, залежно від товщини плити), згинається значно легше, що дає можливість виготовити стіни більшої кривизни.

таблиця 7

2.18

Мінімальний радіус [mm]

3500

3500-2500 2600-2000

2000-1500

1500-1200

1200-900

900-600

600-400

Суха

Згин   |   Згин попереч. иродоль

?   Плита легко згинається і вмонтовується на арматурі

?   При згинанні і монтажі необхідно бути обережним

?   Рекомендуємо зігнути плиту перед монтажем

?   Прелворітельноє згинання плити обов'язково |   Застосування неможливе

Згин поперечний - але шипи, иараллелной короткому         Згин подовжній - по лінії, паралельній довгому) краю плити.                                                                            краю плити.

Таблиця 7 показує, як підібрати вид плити залежно від планованої кривизни стіни.

На чолі „Характеристика гипсокартонных плит" згадується про різні реакції плити,    залежно від    напряму додатку сили. Про це    необхідно, вибирати спосіб монтажу   плити  (гори-

зонтальный або вертикальний), залежно від її товщини і вигину стіни. Для реалізації криволінійних стін потрібно приготувати відповідну кількість спеціальних профілів "U". Середня частина цього профілю має прорізи через кожні і 5cm (див. каталог „Materiaty Podstayvowe Nida Gips").

- 15 -

2.19

Для надання необхідної форми треба послідовно прорізати бічну стінку і зігнути профіль. Частота прорізів залежить від планованої кривизни - чим більше радіус кривої, тим рідше потрібно робити прорізи.

Цю операцію можна провести і із звичайним профілем „U". Надрізаємо спочатку одну з бічних сторін, а потім середину, на всю її ширину. Сторона, яка буде зовнішньою при вигині - не надрізається. При використовуванні звичайного профілю „U краї" жерсті при надрізах взаємно накладаються.

Для вирівнювання зігнутого профілю на підлозі потрібно значно збільшити кількість кріплення (кожний сектор повинен бути прикріплений окремо).

таблиця 8

Щоб полегшити згинання профілю, потрібно наперед приготувати шаблон. Кількість стовпчиків (профілів „З" ) на цир -кульных ділянках необхідно теж значно збільшити. Кількість стовпчиків пов'язана з планованою кривизною стіни - - чим менше її радіус, тим більше стовпчиків буде потрібно замонтировать. комбінуючи модульні відстані між ними - 20, 30, 40cm, міряючи по зовнішній стороні зігнутого профілю.

Додати плиті необхідну кривизну, перед кріпленням, можна, згинаючи вологу плиту на шаблоні (див. мал. 2.20). Після висихання плита збереже необхідну форму.

2.20

В таблиці 8 вказані відстані між стовпчиками для плит, що згинаються по арматурі і для заздалегідь зігнутих плит.

| Мінімаль- | Відстань між профілями "С"(стовпчиками) [mm] | Профілі "U" |
| --- | --- | --- |
| ный радіус | Плита 6,5mm | Плита 9,5mm | Плита 12,5mm | Надрізи |
| [mm] | I | II | I | II | I | II | через кожні: [mm] |
| 3500 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 600 | 60-70 |
| 1 3500-25001 | 200 | 300 | 200 | 400 | 200 | 600 | 45-60 |
| [2600-2000 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 35-45 |
| 2000-1500] | 150 | 200 | 150 | 300 | 150 | 300 | 25-35 |
| 1500-1200 | 150 | 200 | 150 | 200 |  | 300 | 25-35 |
| 1200-900 | 150 | 200 | 100 | 200 |  | 300 | 20-25 |
| 900-600 | 100 | 200 |  | 200 |  | 300 | 60-70 |
| 600-400I | Hi | 160 |  | 150 |  | 15-20 |
| 400-300 |  | .150 _ |  | ШЯШ |  | 15-20 |

I -Предварительно не зігнута

11 -Предварительно зігнута

-  16 -

3. СТЕЛІ З ГИПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

3.1 ОИЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

стель

і

Наші стельові конструкції можна коротко охарактеризувати, як горизонтальну сталеву або дерев'яну арматуру, прикріплену до стелі соотвтстующим кріпленням і обшиту гипсокартонными плитами. Конструкція арматури і її кріплення до стелі повинна бути міцною, зберігаючою форму основою для плит.

3.2 ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Наші    стелі    виконують    наступні функції:

- закривають елементи  конструкції, укріплені на конструктивній стелі (перекритті)

- служать перешкодою для вогню, охраюняя конструктивна стеля від пожежі

- є прекрасною звукоизоляцей приміщень

- покращують термоізоляцію всієї споруди.

Вогнестійкість

Стелі, обшиті плитами типу GKF (вогнестійкі) можуть бути прекрасним захистом перекриттів будівлі від вогню. Наприклад, два варіанти для отримання вогнестійкості класу 0,5 (ЗОмін.):

1. Конструкція   підвісної стелі з те-плоизоляцей, лежачої на арматурі.

Звукоізоляція

Підвісні стелі можуть служити бар'єром для шуму, особливо у разі дерев'яних звукопроникних перекриттів. Вони приймають на себе звуки низької частоти, оскільки конструкція підвісної стелі має власну незалежну ча-

Термоізоляція

Підвісна стеля має термоизолирующие властивості, на які складаються

3.3 ПРИНЦИП   ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЇ АРМАТУРИ

Необхідно укріпити два шари плит GKF завтовшки 12,5mm або один шар плит завтовшки 15mm

2. Без теплоізоляції. Достатньо укріпити один шар плит GKF завтовшки 12,5mm. Всі параметри подаємо відповідно до норм DIN4102.

стоту резонансу. Характеристики шумів можна змінювати за допомогою товщини звукоизолирующего матеріалу (його вигляду) а також відстані між перекриттям і підвісною стелею.

характеристики   повітряного   шару,   ізоляційних   матеріалів   і   гипсокартонных

плит.

1. Форма приміщення

Якщо форма приміщення в плані близька до квадрата, то для отримання міцної конструкції арматури вона повинна складатися з двох рівнів. У вузьких і довгих помещ ениях застосовується конструкція з одного рівня.

2. Спосіб   кріплення  арматури  до   перекриття.

Якщо арматура прилягає до плоского

перекриттю, то вона може складатися з одного рівня, ai якщо арматура віддалена від перекриття - звичайно з'являється необхідність другого рівня.

3. Товщина вживаних плит. Розташування елементів арматури зв'язаний так само і з крепкостью плит.

4. Ра сположение плит.

Взаємне   розміщення  елементів несучого рівня знаходиться в прямій залежності від  вибраного напряму укла та плит по відношенню до цих елі ментам. 5. Призначення стелі. Якщо   підвісна   стеля   призначена для  захисту від  вогню,  то   напрям плит повинен бути перпендикулярний эле-

ментам несучого рівня. Констукцию арматури можна виготовити з дерева або металевих профілів. Матеріал арматури не впливає на параметри вогнестійкості стелі. Ці параметри залежать тільки від характеристики використаних гипсокатонных плит.

3.4 ПРОЕКТУВАННЯ РОСПОЛОЖЕНІЯ ПЛИТ

Бажаючи отримати в результаті позитивні ефекти необхідно пам'ятати про декілька основні принципиах розміщення плит:

- стики    на довгих краях плит   повинні бути перпендикулярний площині стіни, що має вікно  (тобто паралелі    натуральному освітленню приміщення), -при виборі кріплення в довжину плит, необхідно пам'ятати, що довгі краї плит юлжны спертися на довгих елементах несучого рівня (див. мал. 3.1 ).

-если Ви вирішили кріпити плити завширшки по одношению до несучого рівня, то короткі краї  оперэаются на   довгих елементах (див. мал. 3.2).

- так. як майже ніколи готовий ряд не складається з рівного каличества плит, потрібно, щоб на двох на двох кінцях цього ряду знаходилися обрізані фрагменти ширини плити (або половині її довжини).

- якщо для поліпшення вогнестійких параметрів  стелі ми повинні закріпити два шари плит, то шви другого шару абсолютно не повинні покриватися із стиками першого. Плити другого рекомендуємо пересунути на один сектор арматури несучого рівня

поперечні стики плит в сусідніх рядах повинні бути зміщений щодо один одного приблизно на відстань половини довжини плити (див. мал. 3.3 ).

По закончении проекту росположения плит можна приступити до розмітки головного рівня на перекритті і місць кріплення підвісок.

-  18 -

|

3.5 КРІПЛЕННЯ АРМАТУРИ

Залежно від конструкції і матеріалу перекриття вибираємо відповідне кріплення для арматури підвісної стелі. Кожне применеямый кріплення повинне виконувати умову несення п'ятикратного навантаження в порівнянні з планованою тяжкістю стелі.

Для залізобетону як кріплення звичайно застосовується якірне кріплення з перснем M6/60mm. Не можна тут використовувати шурупи і пластикові пробки. Не можна також

3.6 КРІПЛЕННЯ ПЛИТ

ДО ПІДВІСНОЇ АРМАТУРИ

застосовувати капсульних пробок з эфектом минивзрыва.

Підвісну стелю можна змонтувати і на швелерном перекритті, застосування як кріплення різні види хомутиків, що обхвачують профіль швелера. Кріплення цього типу повинне витримувати триразове навантаження.

Всі сталеві елементи, що служать як кріплення, повинні перед застосуванням пройти антикорозийною обробку.

териалов і трудомісткість монтажу. Монтаж плит на стелі можна полегшити, застосовуючи спецяльный домкрат.

Для обшивки стелі звичайно застосовуються плити   завтовшки 9,5 або 12,5mm. Для стель з підвищеною вогнестійкістю - спеціальні   вогнестійкі   плити   завтовшки 12,5mm або 15mm. Плити можна кріпити до несучого рівня двома способами: }. поперечне  кріплення - коли    довгі сторони   плит перпендикулярні   устрою несучих елементів арматури, 2. подовжнє кріплення - довгі сторони плит лежать на паралельних несучих елементах арматури.

Рекомендуємо, як більш практичне, поперечне кріплення. Його головним плюсом є крепкость виникаючій констук-ции так, як напрям укладення волокон картону співпадає в цьому випадку з напрямом несучих елементів. З цієї причини стає можливим збільшення відстані між несучими елементами. А, як наслідок, зменшується витрата  ма-

4. ПІДВІСНА   СТЕЛЯ   ІЗ СТАЛЕВОЮ АРМАТУРОЮ

4.1 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

У зв'язку з тим, що дерев'яні стельові конструкції застосовуються рідко (через проблеми з монтажем і можливістю деформації), ми опишемо тут тільки сталеві конструкції. Пропонований фірмою NIDA GIPS спосіб будівництва стель заснований на застосуванні двох видів профілів - CD 60x27x0,6 і UD 27x28x0,6. До   про-

филю CD 60x27x0,6, головним елементом конструкції, що є, кріпляться відповідним чином розміщені підвіски і сполучні елементи. Підвіска     розміщується     на     кріпильному штырьке, виготовленому із сталевого дроту ф 4mm. Штирьки в перекритті кріпляться таким чином . що кожний з них може нести зусилля 1000N.   Профілі   можна подовжити   за допомогою    подовжніх сполучних  елементів.  Місця  з'єднань    в сусідніх рядах    не можуть знаходитися на одній лінії. Залежно від умов изготавливется:

- однорівнева проста арматура

- двууровневая хрестова арматура

- однорівнева хрестова арматура.

таблиця 9

Незалежно від виду конструкції, відстань   „а"   між   профілями,   до   яких крепяться    плити,    є    слідством товщини і виду застосованих плит. Допустимі величини „а" (див. таб. нижче). Відстані між шурупами в ряді не повинні    істотно перевищувати 20cm. Звукоизолирующие  характеристыки  стелі можна   поліпшити,   укладаючи   на   поверхні плит шар мінеральної вати.

| Рід плити | Товщина плити [mm] | а[mm] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Напрям кріплення плит |
|  |  | поперечне | подовжнє |
| GKB GKB, GKBI GKB GKF,GKFI GKF | 9,5 12,5 15,0 12,5 15,0 | 420 500 550 400 400 | 300 400 400 недопускаетя недопускаетя |

4.2 ОДНОГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОДИНИЧНИЙ РОСТВЕРК

1. Прістенний профіль (стик поперечний)

UD 27x28x0,6

2. Головний профіль

CD 60x27x0,6

3. Підвіска

з розлучним елементом

4. Кріпильний штырек

Цей вид конструкції арматури застосовується в приміщеннях, ширина яких не перевищує 4т. В цьому випадку профілі CD 60x27x0,6 кріпляться паралельно довгим стінам. Прикріплюємо їх до перекриття за допомогою підвісок, що знаходяться через (на кожні 160cm (параметр „b"). Вільні кінці підвісок входять в пристенные профілі UD 27x28x0,6, закріплені на відповідній висоті. Відстань „а" між профілями обумовлені - в таблиці 9 . Цей  вид  арматури  самий

4.1

дешовый (менша витрата профілів), проте, він достатньо трудомісткий при розмітці і монтажі плит через свою слабкість. Збільшує трудомісткість і більшу кількість підвісок, в порівнянні з хрестовою конструкцією (1,6 штУт2 - одноуро-венозний простій, 0,7 шт./т2 - хресний).

It IIIIII Mil IIIII-

Витрата матеріалів, необхідних для споруди підвісних стель з плит гипсокар-тонн, розрахована в таблицях 10; 11; 12 на стор. 41; 42; 43.

- 20 -

4.3 ДВ У ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ КРЕ СТООЬРЛЗНИЙ РОСТВЕРК

1. Головний профіль

CD 60x27x0,6

2. Прістенний профіль (стик поперечний) UD 27x28x0,6

3. Підвіска

з розлучним елементом

4. З'єднувач хресний

5. Кріпильний штырек

Якщо ширина приміщення перевищує 4т. застосовується хресний тип арматури. Це найпопулярніше рішення через легкість монтажу і регульованого рівня площини стелі. Тут присутні дві групи профілів, перпендикулярні щодо один одного. Профілі цих груп взаємно з'єднуються за допомогою хрестових

4.4 ОДНОЇ ОРІЗОНТАЛЬНИЙ КРЕТООКРАЗНИЙ РОСТВЕРК

4.2

сполучних елементів. Верхні профілі кріпляться до стелі за допомогою підвісок. Їх розміщення утворює осередки 120x120cm. Відстань „з" між верхніми профілями - 120cm. а відстані „а" профілів нижнього рівня залежать від параметрів, позначених в таб. 9.

Кінці нижніх профілів зафіксовані пристенными профілями.

1. Головний профіль

CD 60x27x0,6

2. Прістенний профіль (стик поперечний) UD 27x28x0,6

3. Підвіска

з розлучним елементом

4. Стик поперечний, подвійний

5. Кріпильний штырек

6. Профіль поперечний CD 60x27x0

4.3

В таких конструкціях всі стики, і подовжні, і поперечні можуть спиратися об профіль. Це істотно зменшує ризик подальшого розтріскування швів. Тут головні профілі CD 60x27x0,6 розташовані  через   кожні   120cm   (параметр  „з").

Підвіски, сполучаючі головні профілі з перекриттям можуть распологаться максимально на відстані 120cm друг од друга (параметр „Ь"). Між головними профілями закріплюються за допомогою подвійних поперечних стиків поперечні профілі.

- 21  -

Поперечний профіль виготовляється CD 60x27x0,6 шляхом ретельного обрізання на довжину 1135mm. Відстані між поперечними профілями (параметр „а") устанавли-

4.5 ІНШІ КОНСТРУКЦІЙ   ME TAJІЛИЧБСКОЙ АРМАТУРИ

ваются за допомогою таб. IV. Плити при такому типі арматури кріпляться так, що їх довгі сторони спираються об головні профілі, а короткі - об профілі поперечні.

У разі, коли виникає необхідність споруди стелі в невеликому приміщенні, а у Вашому розпорядженні знаходяться тільки   стінні   профілі,   будівництво арматури представляється можливим. Найпростіший варіант такої конструкції з використовуванням тільки профілів „U" і „З" (предназначеных    для    побудови    стін), показаний на малюнку (см мал. 4.4).

| Товщ, плити [mm] | Відстань між профілями [mm] | Допустима суцільна довжина профілів [mm] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 | 100 |
| 12,5 | 300 400 500 | 2550 2300 2150 | 3300 3000 2800 | 4300 3900 3650 |
| 12,5 | 300 400 500 | 2550 2300 2150 | 3300 3000 2800 | 4300 3900 3650 |

\i таблиці позначені максимальні відстані між профілями, можливі без монтажу підвісок.

Для стель, що мають великі розміри потрібно конструювати арматуру найскладнішої форми. Звичайно, це двууровневая арматура з додатковими підвісками. Обидва рівні, у такому разі, виготовляються з профілів „З".

Підвіски потрібно зробити з оцинкованого дроту або смуг покрівельного заліза. При необхідності подовження профілю „З" робимо це за допомогою жерстяних стиком або дерев'яних брусків. Ці стики, мінімальної завдовжки 200mm повинні бути нерухомий. Для цього їх потрібно прикріпити до профілів за допомогою шурупів. При цьому потрібно пам'ятати про загальний принцип монтажу - стики в сусідніх рядах профілів не повинні знаходиться на одній лінії. Кінці профілів „З" несучого рівня кріпляться до стіни з. допомогою профілю „U", прикріплюючи їх до стін, паралельних напряму профілів „З".

4.6 ПІДВІСКА АРОЧНИХ СТЕЛЬ

Як і криволінійні фрагменти стін, арочні підвісні стелі дозволяють пожвавити інтер'єр. Окрім похилих і східчастих форм можна застосувати арочні фрагменти. Завдяки застосуванню декількох спеціальних елементів конструкції (див. каталог „Materiaty Podstawowe фірми" NIDA GIPS) виготовлення стель цього типу не состовит великої праці Всі проблеми, пов'язані з вибором і об-

робіткою плит ми обговорили на чолі „Криволінійні стіни".

Будівництво арочної стелі починаємо з виготовлення шаблона (поз. 7. рис 4.5) і кріплення на двох противположных стінах направляючих рейок. Що предвигаемый по них шаблон позначає поверхню майбутньої арки. Формообрзующим елементом арки є спеціальні гнучкі профілі.

- 22 -

Відстані між ними не можна бути більшим, ніж 100cm. Відстань між підвісками, виготовленими з двох елементів (поз. 1и2 на риц. ), розміщеними уздовж спеціального профілю 7x57 - від 30 до 50cm (залежно від радіусу арки). Також поперечне кріплення, здійснюване за допомогою хрестових елементів до профілю 5x57. вимагає відстані 30-50ст між стельовими профілями CD60x27x0,6.

Обидві частини підвіски взаємно з'єднуються за допомогою дбух чек. Верхня частина підвіски кріпиться до перекриття або стіни так, що після соединеия з нижньою частиною буде перпендикулярний по одношению до спеціального профілю 5x57. За допомогою шурупа М5 сполучаємо нижню частину підвіски, спеціальний профіль і хресний  елемент.

Підвіска доарочных стель -дольный

Підвіска верхня із стикувальним елементом

(4) Профіль головний "CD 60" 60x27x0,6

З'єднувач

хресний

60/60

Профіль 7x57 для арочних стель

> - Дерев'яна направляющая

) - Шаблон, изготовленый з дощок

4.5

5. МОНТАЖ Г ДО ПЛИТ НА ЦЕГЛЯНИХ СТІНАХ

Плита, вживана як обшивка цегляних стін може з успіхом замінити штукатурку. Такий спосіб застосування плит прийнято називати „сухою штукатуркою". Може це дати прекрасний эфект при різного роду ремонтах і перебудовах, пов'язаних з штукатурними роботами. Під плитами можна заховати неестетично виглядаючі  фрагменти стін

їх дефомации, тріщини, зіпсовану, стару штукатурку, труби, електропроводку і т.п. Окрім цього можна поліпшити термо- і звукозашитные характеристики приміщення.

Завдяки такому застосуванню плит істотно зменшується час і трудомісткість одделоч. робіт, а якість відповідає  найвищим європейським  стандартам.

- 23 -

5ЛКРЕЛЕНИЕ  ПЛИТ  ЗА ДОПОМОГОЮ ГІПСОВОГО КЛЕЮ

Для клеения плит можна застосувати наступні матеріали:

- гіпсовий клей „ISOCOL продукт" фірми SEMIN

- „Клей гіпсовий Т", продукт фірми Dolina Nidy

„Шпаклювальний гіпс",   продукт  фірми

Dolina Nidy

Кожний з вищеперелічених клеїв потрібно   приготувати  строго   по   інструкції

5.2 ДЕКІЛЬКА ЗАУВАЖЕНЬ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБІТ

що знаходиться на упаковці. Для механічного перемішування маси застосовується спеціальна миксерная насадка  до електродриля потужністю мін. 750W і із швидкістю обертання до 700обор./мин. Розчин готують в місткостях відповідної величини в кількості, не меншій, ніж необхідно для кріплення хоча б однієї плити.

Перед початком монтажу плит потрібно ретельно прибрати приміщення. Стіни, на які кріпитимемо плити повинні мати настільки однорідну фактуру, щоб исклчить циркуляцію повітря між плитою і стіною. Все „вологі роботи" з бетоном і штукатуркою повинні бути закінчений перед початком робіт з плитами так, щоб вогкість повітря в приміщенні не була підвищеною. Надлишки розчину, що засохнув, що виникають під час кладки необхідно видалити. Всі вікна і підвіконня повинні повинні    бути закріплений

5.3 КРІПЛЕННЯ  ПЛІТНА  ГРУДОНЬКАХ ГІПСОВОГО КЛЕЮ

а щілини закладені полиуритановой пінкою. Вся електропроводка повинна бути приготований наперед. Стакани електропроводки не прикріплювати, вони повинні залишитися тими, що вільно висять на дротах. Монтер гип-сокартонных плит повинен закрепять їх під час своєї роботи.

Приміщення, де відбувається монтаж повинні постійно провітрюватися. Клеїти плити можна в приміщеннях з температурою повітря не нижче + 5°С і відносною вогкістю повітря у межах 60 - 80%.

У випадках, коли плити повинні маскувати стару штукатурку, необхідно поклопотатися про однорідність і міцність такої основи. Якщо така штукатурка виявиться дуже слаба, необхідно її видалити в місцях накладення клею. Грудоньки клею потрібно розташувати на стіні як показано на малюнку (див. мал. 5.1).

Якщо на стіні є нерівності, болшие, ніж 20mm на погонний метр, необхідно їх позбутися. Наприклад, можна вбити в стіну декілька цвяхів, які послужать опорою для плити. Висоту капелюшків цвяхів потрібно встановити за допомогою довгої алюминевой лінійки (дл. 2,5т) і рівня.

В місцях нерівностей, перевищуючих 4cm, стіну потрібно вирівнювати, наклеюючи на неї фрагменти плит ( див. мал. 5.2).

5.2

Після выложения на стіну грудоньок клею відповідної товщини, плити потрібно приставити до стіни і легко притиснути (див. мал. 5.3).

підігнати до попередньої, ліквідовуючи зазор між ними і вирівнюючи поверхню гипсокартонной обшивки. Одночасно предлогаем вмонтовувати дві або три плити, готуючи достатнє для цього каличество клею, а потім їх сумісне вирівнювання і підгонку. Приклеєна плита повинна знаходитися ок. 10mm над підлогою, що забезпечить швидке висихання клею і допоможе уникнути контакту плит з водою, розлитою на підлозі.

Притискуючи плиту, можна простукати її гумовій киянкой через підкладку (зручна для цього алюминевая смуга 18x100mm завдовжки 2,5m). Кожну наступну   плиту     необхідно   ретельно

5.4 КРІПЛЕННЯ ПЛИТ НА ГИПСО КАРТОННИХ СМУГАХ

Якщо обшивана плитами стіна має великі нерівності, наприклад, через низьку якість кладки, нерівно замурованих дверних віконних отворів і т. д., потрібно вирівняти її поверхню за допомогою гипсокартонных смуг. Смуги, шириною ок. 10cm відрізуються від плити і кріпляться до стіни гіпсовим клеєм.

5.5 ЕЛЕКТРОПРОВОДКА

Горизонтальні смуги потрібно закріпити під стелею і над підлогою. Вертикальні смуги розташувати через каедые 600mm. Прікєєнниє смуги повинні складати рівну поверхню. Після висихання клею, що закріплює смуги, можна приступити до монтажу плит вышеописаным способом.

За умови, що суха штукатурка не має утеплення або воно виконано з незгора-емых матеріалів, вся електропроводка може бути виготовлений з дротів з одношаровою ізоляцією, укладеними в трубки або дротів з подвійною изоляцей. У випадку

легковоспляменяемой теплоізоляції, потрібно застосовувати тільки дроти з подвійною ізоляцією. У разі сухих штукатурок використовуються звичайні стакани, закрепля-емыеГгипсовым клеєм або спеціальні стакани для гипсокартоннух плит.

5.6 ОБШИВКА ПЛИТАМИ НА ДЕРЕВ ЯННОЙ АРМАТУРІ

Цегляні стіни можна обшити плитами, укріпленими на дерев'яній арматурі. Така арматура виготовляється з брусків 50x25mm, укріплюваних горизонтально за допомогою пробок, распологающихся через кожні 650mm (див. мал. 5.5).

5.5

Відстань між горизонтальними брусками залежить від товщини вживаних плит: - для плит товщ. 12,5mm - 650mm

- для плит товщ. 9,5mm - 50mm При такому типі арматури плити кріпляться у вертикальному положенні (див. мал. 5.7).

5.6

Якщо виникає необхідність поліпшення характеристик звуко- і теплоізоляції, то в простір між брусками укладаємо менеральную вату. В цьому випадку товщина арматури повинна відповідати товщині шару ізоляції. Можна цього добитися за допомогою кріплення типу ES (див. наш каталог „Akcesoria „ фірми NIDA GIPS).

5.7ОЫППВКА ПЛИТАМИ НА СТАЛЬНОЇ! АРМАТУРІ

Сталеву  арматуру  під  гипсокартонную

обшивку   можна   виготовити   декількома

способами:

а. з використанням профілів для   будівництва внутрішніх стін - перегородок (дивися мал. 5.8)

Ця  арматура  не стикається з  маскованою стіною.

Висота такої обшивки обмежена, і для плит завтовшки 12,5mm буде: 2,5т при використовуванні профілів „U50" | 3,0т при використовуванні профілів „U75"

1. Гипсокартонная плита, товщ. 12,5mm

2. Амортізурующая стрічка

3. Профіль „50" прикріплений до підлоги

4. Профіль „50" прикріплений до стелі

5. Мінеральна вата

6. Профіь „З"

7. Шви стиків плит

8. Рейка статева

5.8

би. з використанням стінних профілів „U", шириною 50mm. прикреплеными за допомогою елементів типу ES.

Сполучні елементи кріпляться на відстані біля 1,25mm один від одного. В цьому випадку висота обшивки нео-граничена.

1. Гипсокартонная плита, товщ. 12,5mm

2. Амортізурующая стрічка

3. Стик ES

4. мінеральна вата

Вищеперелічені     способи     обшивки цегляних стін мають високі характеристики звуко- і теплоізоляції. Застосування мінеральної вати в цих кон-

5.Профиль „U50" або „З" 6. рейка статева

7. Профиль „U50"

струкциях    створює    звуковий    бар'єр    в межах від 49 до 57dB для обшиваних цегляних стін відповідно  маси від 100кд/т2до350кд/т2.

Якість теплоізоляції залежить в основному від товщини шару мінеральної вати. Проте, її застосування може привести до тому, що вологе повітря, затримуючись в ізоляції приведе до конденсації вологу між стіною і обшивкою. Щоб    уникнути   тепличного    ефекту

усередині шару ізоляції, перед монтажем плит потрібно закрити мінеральну вату звичайною поліетиленовою плівкою або (що бажаніше краще) поліетиленовою плівкою з алюминевым напиленням. Укріплюючи плівку, потрібно пам'ятати, що вона повинна бути максимально непроникний для вологи.

6. СТИКОВКА І ШПАКЛІВКА Г ДО ПЛИТ

Після прикріплення гипсокартонных плит до стін і стель, виникає необхідність маскування і вирівнювання всіх стиків, капелюшків кріплення і ліквідації можливих сколовши, тріщин і т.д. на торцях плит.

Існує величезна кількість матеріалів, призначених для закладення швів і шпаклевания . Найбільшу групу складають універсальні многофунк-иинальные матеріали. Їх загальною якістю є присутність гіпсу і, як наслідок проблеми з шпаклеванием (час схоплювання гіпсу дуже мало). Загальним правилом є те, що всипаємо гіпс у воду, а не навпаки. Перемішувати масу краще всього електродрилем на низьких оборотах (до 750обор/мин), оснащеною ми-ксерной насадкою.

Друга велика група матеріалів - це маси на основі важущих вінілової, латексовой або акрилової смол. Звичайно, це пасти, готові до застосування, проте, ці препарати випускаються і у вигляді порошків, що розводяться перед використовуванням водою.

Срок' придатності в розведеному стані цих мас значно вище (навіть до 14 днів), ніж мас на гіпсовій основі. Всі готові препарати необхідно перемішати механічно перед використовуванням. Правильно закладені стики грають вирішальну роль в тому. як виглядатиме готова поверхня. Закладення і шпаклівка служить не тільки для з'єднання їх між собою. Більшість шпаклювальних мас характеризується тому високій отпор-ностью на стиснення і значно меншій на розрив.

Для поліпшення характеристик швів на розрив необхідно укріпити їх стрічкою з волоконного матеріалу. Найзручнішої і дешовой є перфорована паперова стрічка. Часто применаяются і стрічки з скловолокна, як гладкі, так і сітчасті. Сітчаста стрічка є самокле-ющейся, що спрощує її використовування, хоча вона найдорожча. Цей вид робіт починаємо з ліквідації сколовши і тріщин на торцях плит, потім наповнюємо масою всі шви, більші ніж 3mm. Для цього краще всього використовувати польський універсальний шпалевочный гіпс. Після цього переступаємо до власне стиковки. Пораядок робіт залежить від виду вживаної стрічки. Якщо використовуємо паперову стрічку, то починаємо шпаклевание із закладення вертикальних швів (див. мал. 6.2). Це можна зробити шпателем шир. 150mm або короткою кельмою шир. 380mm.

проводячи їх по поверхнях картону двох сусідніх плит (див. мал. 6.5 ).

Відразу після накладення шпаклівки потрібно втиснути в неї паперову стрічку або смугу скловолокна. Зручніше всго зробити це за допомогою шпателя шириною 50mm. Лінія стику плит повинна доводитися на середині стрічки. Видавлена при цьому маса повинна бути розподілений по поверхні шва. прикриваючи стрічку (см мал. 6.3 і 6.4 ).

Якщо при вирівнюванні на поверхні шва з'являються невеликі подряпини, то їх видаляти не варто так, як операцію у будь-якому випадку, потрібно повторити ще раз. Повторне вигладжування потрібне проивести після повного висихання першого шару маси. До другого шпаклевания можна застосовувати практично всі види мас, в той час, як до першого не радимо застосовувати легкі готові препарати. Якщо для посилення швів застосовуємо само-клеющуюся сітчасту стрічку, то її необхідно кріпити безпосередньо на стик ( див. мал. 6.6 ), а тільки після цього переступаємо до закладення шпаклівкою ( див. мал. 6.7).

Після цього потрібне окончительно вигладити шов, звертаючи увагу на те, щоб стик разом з сусідніми плитами складав загальну поверхню. Це рекомендуємо зробити широким шпателем або кельмою

6.7

При першому шпаклевании, в цьому випадку, масу потрібно із зусиллям притискувати до сітки так, щоб вона проникла в її осередки. Каучуковий клей, нанесений на сітку не гарантурует її міцного склеювання з картоном плит. Цю роль грає шпаклювальна маса, що твердне в осередках. Окрім цього, потрібно зашпакльовувати головки шурупів. Якщо укручування зроблено правильно, то цю операцію легко провести малим шпателем з невеликою кількістю шпаклівки (див. мал. 6.8 ).

6.8

Набагато важче укрити головку, трохи (до 0,5mm) що стирчить над рівнем плити. У такому разі проводимо шпателем шир. 150mm подвійне шпаклевание у взаємно перпендикулярних виправленнях, з тим. що друге шпаклевание здійснюємо після висихання першого шару.

Після висихання першого шару шпаклівки приступаємо до остаточного вигладжування швів (на практиці, менш досвідчені робітники повертаються до цієї операції кілька разів). Для цього беремо легку

готову масу, її консистенція може бути більш рідкою.

Тут потрібно звернути увагу на якість інструменту, що використовується. Кельми і шпателі повинні мати ідеально рівні, прямі краї. Перед вигладжуванням потрібно, проводячи торцем кельми по шву, перевірити, чи не виступає шпаклівка першого шару над рівнем плити. Якщо так, то зайву масу потрібне сошлифовать. Правильно закладений шов має ширину 15-20ст і ідеально гладку, іноді блискучу поверхню. Для вирівнювання фактур швів можна їх легко протерти дрібною абразивною шкурою (див. мал. 6.9 ).

6.9

Закладення нерегулярних стиків більш важке і вимагає предворительной обробки торців плит, а шов легко виступає над площиною плит. Якнайкращим виходом з цієї ситуації є застосування шпаклювальних мас, що містять волокна целу-лиозы. що покращує характеристики стику на розрив. А при використовуванні усилюючих стрічок, шпаклюємо спочатку щілину між плиатми. потім приклеюємо стрічку і прикриваємо її широким (до 30cm в кожну сторону від зазора) тонким шаром шпаклівки.

Шпакльованіє стику плити із стінами і стелями, виготовленими традиційними способами починаємо з наповнення шпаклівкою всіх швів. Після висихання потрібне накласти на гипсокартонную плиту (стіна - див. мал. 6.10 :потолок - див. мал. 6.11) тонку смугу шпаклівки, в кількості, достатній для надійного закріплення стрічки.

- 30 -

6.10

6.13

6.11

Розкручуємо стрічку, одночасно вкладаючи її в шель стику. Тшательно укладену і притиснуту стрічку шпаклюємо ще раз, а після висихання - шліфуємо. Внутрішні кути стін з гипсокартонных плит шпаклюємо, укріплюючи їх паперовою стрічкою. Стрічку укладаємо на шпаклювальний гіпс, що наноситься спеціальним кутовим шпателем. Паперова стрічка має фабричну изготовленныю лінію згину, що значно полегшує її монтаж. Так, як у вище описаных, шпаклюємо двічі, а після висихання обережно шліфуємо (мал. 6.12; 6.13; 6.14).

6.14

Зовнішні кути гипсокартонных стін усилюємо за допомогою спеціальних вугільних профілів або спеціальної стрічки з металевими вклейками. За допомогою цього ми отримаємо не тільки міцні і рівні кути, але і уникнемо розтріскування закладених стиків. При цьому потрібно пам'ятати про закладення всіх стиків, що виникають при будівництві складних підвісних стель, наприклад багаторівневих або стель з криволінійними елементами. В таких випадках доцільно застосовувати паперову стрічку з металевими вклейками. Вугільні сітчасті профілі можна первинно прикріпити до плит, використовуючи спеціальне пристосування . Ударяючи гумовій киянкой по його головці, проводимо точкове кріплення профілю до плити ( див. мал. 6.15 ).

Кріплення  профілю  можна  здійснити так само дрібними цвяхами або такером. У разі   використовування   вищеописаної паперової стрічки, кріпимо за допомогою гіпсової шпаклівки.

6.12

6.15

6.18

6.16

Стрічка з металевими вклейками, як і проста стрічка для внутрішніх ыглов, має фабричну лінію згину. Тут потрібно пам'ятати тільки про те, що металеві смужки повинні завжди знаходитися усередині згину ( див. мал. 6.17).

Зміцнення усилюючі кутові елементи (профілі, стрічки) шпаклюємо два-*• ти і шліфуємо.

6.17

6.19

Далі необхідно розказати про те, як не допустити розтріскування і деформа-сции великих поверхонь стін і стель (наприклад, в довгих коридорах). Завжди існує вірогідність, що при деформаціях, поверхні стін і стель буде зіпсований. Уникнути цього можемо, вмонтовуючи спеціальний амортизуючий елемент. Він дозволить компенсувати деформації поверхні плит (± 7mm). Амортизуючу рейку кріпимо спочатку скріпками в щілині між плитами, потім шпаклюємо її, а після цього знімаємо стрічку, що закриває амортизуючий паз профілю.

6.20

6.21

В кінці цього розділу необхідно пригадати про закладення і шпаклевании великих дір пробоїн на поверхні плит. В таких випадках соответсвенно обробити отвір і за допомогою шпаклювального гіпсу вклеїти наперед приготовану і підігнану латку з гипсо карто іншої плити ( мал. 6.22; 6.23; 6.24).

6.24

Ббльшие діри треруют инного підходу до їх закладення. Спочатку виготовляється проста конструкція (наприклад, з дерев'яних рейок), несуча тяжкість прику-ченной латки. Після кріплення латки, потрібно її зашпакльовувати, використовуючи усилюючу стрічку (мал. 6.25; 6.26 ).

6.22

6.25

6.23

6.26

Стане в нагоді тут широка самолеющаяся стрічка з скловолокна. Вона усилить місце шпаклівки і не допустить його розтріскування.

6.26

7. ОДДЕЛКА ГИПСОКАРТОННОЙ ОБШИВКИ

Хоча всі традиційні види одделки годяться для г-к плит, деякі з них в нашому випадку все ж таки більш препочтительны. Кро

7.1 ФАРБУВАННЯ ЕМУЛЬСИВНОЮ ФАРБОЮ

-ме цього, смуги шпаклювального гіпсу на стиках плит примушують нас дещо змінити звичну одделочную технологію.

Самим і популярним способом одделки плит є пораска емульсивною фарбою. Перед нанесенням одделочного шару фарби поверхня плит повинна бути загрунтований. Від якості грунтовки залежить не тільки кінцевий эфект, але і витрата матеріалу і трудомісткість подальших операції. Фірма NIDA GIPS предлогает Вам високоякісну грунтовку - „DUR-CIFOND".

„DIJRCIFOND" наноситься одним шаром, без додавання води. Цю фарбу краще всього наносити паралоновым валом з дрібними норами або за допомогою краскопульту. Ще одним прекрасним грунтом для плит є „PRIMER PLUS англійської фірми" FEB. Це універсальний препарат, прода-

72 ФАКТУРНІ МАСИ

ваемый у вигляді концентрату (для грунтовки його потрібно розбавити водою в пропорції 1:4). На поверхні плити після висихання „PRIMER PLUS" стає прозорим шаром грунту, здатним нести всі види емульсивних фарб і будівельних клеїв.

Кожний вид грунту повинен добре висохнути так, як від цього залежить якість все подальших робіт. Тільки після цього можна наносити барвистий шар. Предлогаєм використовувати ВІНІЛОВУ ФАРБУ французької фірми SEMIN. Після нанесення другого шару ФАРБА ВІНІЛОВА має однорідну матову білу поверхню, яку надалі можна мити.

Можуть застосовуватися як готові до вживання мінеральні маси, так і декоративні штукатурки з волоконною основою („жидкие шпалери"), мінеральні маси . предлогаемые фірмою NIDA GIPS - це „ROULODECOR" і „KEDOLIS DECOR", виготовлені фірмою SEMIN. Характер декоративної фактури від товщини накладеної маси. Рекомендуємо наносити масу за допомогою зубчатої терки. Кінцевий результат одержуємо після обробки па радоновим валом (шир. 30-40cm). смугами, в одному напрямі, на всю висоту стіни.

- Товстий шар:

одержуємо, застосовуючи зубчату терку або кельму із зубцями бхбтгп

- Середній шар:

одержуємо, застосовуючи  зубчату терку або кельму із зубцями 4x4mm

- Тонкий шар:

одержуємо, застосовуючи зубчату терку або кельму із зубцями 2x20 mm

Остаточну одделку проводимо вологим валом.

Маси у фабричній упаковці мають білий колір, проте, можна отримати будь-який колір, додаючи до неї пігменти, вживані для водоемульсивних фарб. Видалення маси із стін здійснюється так. як у разі шпалер, маса легко знімається після намочения.

Більш багаті фактури поверхні можемо отримати, обробляючи масу візерунчастими валами з матеріалу EPU. В нашим асссортименте є декілька видів таких валів. Прекрасний результат дає застосування активних стінних фактур на великих площинах стін. Дуже цікавий результат дає застосування маси „KEDOLIS DECOR", що наноситься наприскуванням. При великому об'ємі робіт доцільно використовування компресора. Фактури, вазникающие при його застосуванні більш делікатні, ніж одержувані валом. Своїм виглядом такі фактури

- 34 -

нагадують бараняче  хутро.  або  каракуль. „KEDOLIS DECOR" можна наносити і кра-

7.3 РІДКІ ШПАЛЕРИ

скопультом соплом, пристосованим для розпиленості густих мас.

Друга група штукатурок - це так звані „рідкі шпалери" або японські декоративні штукатурки. Ми пропонуємо єдиний у своєму роді одделочный матеріал японської фірми FUJIWARA CHEMICAL. Це можна наносити на стелі і стіни, як кельмою, так і набрызги-ванием.

Цей матеріал був винайдений японцями приблизно 350 років тому. Основою для нього служили шовкові волокна. Сьогодні ми распологаем широкою гаммою матеріалів основи ( синтетичні і бавовняні воло-

7.4ОБОИ З СКЛОВОЛОКНА

кна, кварцовий пісок), а так само, фарбників і наповнювачів (кольорові нитки, луски з люды і т. д.). Застосування цього матеріалу не тільки перетворює зовнішній вигляд, але і покращує акустичні характеристики приміщень. Трохи зростають навіть параметри теплоізоляцій. Цей матеріал гидроскопичен. і цю властивість можна використовувати при його видаленні із стін. Зняту японську штукатурку можна використовувати ще раз у іншому місці. Плити під „рідкі шпалери" грунтуються одним з вышеописаных препаратів.

Гипсокартонниє плити є прекрасною основою для всіх видів шпалер, а особливо для шпалер з скловолокна. Ці шпалери дуже популярні в Німеччині і Скандинавії. Будучи встановленими на плити, вони значно усилюють поверхню стіни, створюючи на картоні додатковий зміцнюючий шар. Ці шпалери проводить французька фірма SEMIN. а їх дисрибъютером являестся NIDA GIPS. Ткані шпалери з скловолокна виготовляються як в декоративним варіанті, з релефной фактурою плетення, так і у варіанті гладким, службовцем тільки для посилення поверхні стін і стель. Цей вид шпалер преднзначен для подальшого фарбування. Фарбувати їх можна багато разів, залежно від кількості фарбувань добивасе однорідності фактури плетення.

7.5 УКЛАДАННЯ КЕРАМІЧЕКИХ ПЛИТОК

Клєєніє шпалер з скловолокна є дуже простою операцією, особливо на поверхні гипсокартонных плит. Ширина рулону шпалер - 1т. Спеціальний клей (що продається в комплекті з шпалерами) наноситься товстим шаром - 200g/m2) на загрунтовану стіну вертикальними смугами вширшки близько 1т. а потім приклеюємо смугу шпалер, притискуючи її спеціальним валом до моменту насичення смуги обиев клеєм. Кожна наступна плоса клеиится встык до попередньої після підгонки узору плетення. Довжина смуги повинна бути більше висоти стіни приблизно про 5cm. а окончительная обрізання проводиться на місці, після підгонки і приклеювання. Після просочення клеєм шпалери на деякі час розм'якшуються. Тому їх легко можна підігнати до складних форм поверхні стіни.

Гипсокартонниє плити можуть служити прекрасною основою для укладання керамічних плиток. Чащче всього потребують цьому поверхні, що знаходяться у контакті з водою. В таких випадках застосовуємо водостойкие плити GKBI. Рекомендуємо використовувати для кріплення плиток тільки високо якісні,   фабричний приготовані специаль-

ные клеї. В нашому асортименті Ви знайдете клей англійської фірми FEB в розфасовці по 5kg.

Пріменіє цього клею не вимагає попередньої грунтовки. Наноситься він з помо-шю зубчатої кельми. Іспользованіе цього клею дозволяє укладати плитки встык, без швів.

- 35 -

25 варіант.

1.  Бач та характеристика нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів.    Індексація    вартості    нематеріальних    активів.    Документальне оформлення надходження, переміщення та вибуття нематеріальних активів. Синтетічній і аналітичний облік нематеріальних активів.

2. У період зростання цін метод ЛІФО буде забезпечувати:

А. Більший чистий прибуток, ніж при методі ФІФО. Б. Однаковий чистий прибуток, як при методі ФІФО.

B. Менший чистий прибуток, ніж при методі ФІФО.

Р. Більший чистий прибуток, ніж при застосуванні методу середньозваженої собівартості.

3.   Вартість   запасів,   що   є   в   наявності   для   продаж   (виробництва), складається з двох елементів - запасів на качан звітного періоду та :

А. Запасів на кінець звітного періоду.                           ,v Б. Собівартості придбаних запасів.

B. Собівартості витрачених (реалізованих) запасів. Г. Усі наведені вище позиції.

Задача.

Підприємство  придбало  кіоски для здійснення торгівельної діяльності з

відстрочкою   платежу  на   12  місяців.   Кіоски  установлені   господарським

способом.

Вартість придбання об'єктів склала 6 600 грн., в тому числі ПДВ - 1 100 грн.

Вітраті по транспортуванню - 96 грн., в тому числі ПДВ - 16 грн.

Вітраті по установці кіосків:

400 грн. - вартість використаних будматеріалів (цемент, цегла, та ін.);

360 грн. - нараховано зарплату. Завдання: відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції.